DESCRIPTIF TYPE DE LA NATTE SCHLUTER DITRA DRAIN 4

Système de drainage sous carrelage

Natte en polyéthylène d’une épaisseur de 4 mm avec une structure à plots unilatérale recouverte d’un non-tissé en polypropylène collé sur la face supérieure. Matériau indéformable jusqu'à +  80°C.

La natte assure plusieurs fonctions : drainage et ventilation en sous face, permettant le séchage rapide de la colle, et découplage.

Les supports doivent être contrôlés quant à leur planéité, leur adhérence et la compatibilité des matériaux. La pente du support doit être de 1,5 cm au mètre minimum. La natte se pose sur une couche de mortier colle adapté, à l’aide d’un peigne de 6 x 6 x 6.

Se référer à la fiche produit du fabricant 6.2.