Descriptif type du système tempéré électrique Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

pour surfaces revêtues d’un revêtement en céramique ou en pierre naturelle

Nota : pour la pose du système Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO dans les pièces humides, se référer à 
la norme NF C 15-100-701.

Natte de découplage Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO (pour sols et murs)

Natte en polyéthylène de type Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO ou techniquement équivalente, pourvue de cavités creuses découpées en queue d’aronde, revêtue sur sa partie inférieure d’un non-tissé spécial de 2 mm d’épaisseur. Matériau imperméable à l’eau et perméable à la vapeur d’eau, résistant aux contraintes chimiques, imputrescible et d’une épaisseur de 7,5 mm (les câbles s’insérant dans l’épaisseur de la natte).

Elle peut assurer plusieurs fonctions :

- Désolidarisation entre le support et le revêtement carrelé neutralisant les tensions, et permettant d’éviter les risques de fissuration du revêtement.

- Structure adaptée pour le positionnement et le maintien d’un câble de chauffage.

- Système de protection à l’eau sous carrelage.

- Egalisation de la pression de vapeur.

- Affaiblissement acoustique.

- Barrière thermique (permet d’accélérer la montée en température).

Mise en œuvre de la natte Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO :

- Les supports doivent être contrôlés quant à leur planéité, leur adhérence et la compatibilité des matériaux.

- La natte se pose dans une couche de mortier colle C2 S certifiée QB à l’aide d’un peigne de
6 x 6 x 6 mm.

- Dans les pièces nécessitant un système de protection à l’eau sous carrelage, après la pose du câble de chauffage, traitement des points singuliers (pontage des lés de natte et relevés périphériques) à l’aide d’une bande Schlüter®-KERDI-KEBA-185 ou techniquement équivalente posée à l’aide d’une colle adaptée type Schlüter®-KERDI-COLL-L ou techniquement équivalente.

Câble de chauffage Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Câble de chauffage de type Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK ou techniquement équivalent avec les caractéristiques suivantes :

- Tension nominale :	230 V

- Puissance linéique :	12.5 W/m

- Liaison froide :	4.00 m

- Indice de protection :	IPX7

Fonctionne avec une sonde déportée raccordée à un régulateur programmable.

Pose des sondes et du câble chauffant dans la natte Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO :

- Mettre en place les deux sondes dans les plots de la natte : l’une sera raccordée au régulateur et l’autre restera non raccordée, en tant que sonde de réserve.

- Positionner le repère entre la liaison froide et le câble chauffant, signalée par une vignette, au départ de la zone à chauffer.

- Positionner le câble chauffant dans la zone à chauffer :

  - pas de pose minimum : au sol = 9 cm (3 plots), au mur = 6 cm (2 plots).

  - le câble ne doit pas passer au-dessus d’un joint de fractionnement ou de la sonde.

  - les câbles chauffants ne doivent pas se croiser ou se toucher, ou être coupés.

- Découper la natte pour la mise en place de l’extrémité du câble chauffant.

- Positionner les sondes à deux endroits différents de la natte, centrées entre deux passages du câble chauffant (le bulbe de la sonde doit être à équidistance des câbles chauffants qui l’entourent).

- Le raccordement et la mise sous tension seront effectués par une personne habilitée.

- Mise en chauffe au plus tôt 7 jours après la réalisation des joints du carrelage.

Pour plus d’informations sur la mise en œuvre du système, se référer à la fiche produit du fabricant n°6.4 ou nous contacter.