[image: image1.jpg][ schiiiter
Systems .

DES SOLUTIONS INNOVANTES





DESCRIPTIF TYPE DE LA NATTE SCHLÜTER-KERDI 200
Système d’étanchéité pour réalisation de douches de plain-pied maçonnées (adhérentes ou flottantes)
Système d'étanchéité de plancher intermédiaire (S.E.P.I.) sous DTA n°13_18-1392_V6
Natte d’étanchéité en polyéthylène, d’une épaisseur de 0,5 mm, revêtue d’un non-tissé sur ses deux faces permettant l’ancrage dans le mortier-colle.
- préparation du support (dépoussiérage, ponçage abrasif, sablage, grenaillage, ragréage éventuel, etc…), selon recommandations du fabricant.

- fourniture et pose de la natte d'étanchéité en lés, largeur suivant besoin, pose au mortier colle C2 (certifié QB et conforme au DTA) y compris marouflages, raccordements collés des lés en les chevauchant de 5 cm minimum, colles conformes au DTA pour le raccordement des lés et le raccordement sur platines des siphons et caniveaux conformes au DTA.

- bande de raccordement entre la natte et la paroi par une bande de type KERDI-KEBA ou KERDI-FLEX suivant DTA avec talon de 5 cm minimum et remontée de 5 cm minimum au-dessus du revêtement de sol fini, pose collée par colle adaptée.

- traitement des angles rentrants et sortants suivant recommandations du fabricant, y compris colle adaptée,

- traitement des points singuliers tels que traversées de canalisations (y compris platines et fourreaux), huisseries, passage au local non étanche, fractionnements, etc…, conformément aux recommandations du fabricant.

- protection par carrelage collé.

Réalisation suivant prescriptions du fabricant et DTA en vigueur n°13_18-1392_V6 (SEPI).
L'entrepreneur devra fournir le DTA et la fiche technique du produit au bureau de contrôle pour avis, avant exécution des travaux.

1 / 1 

DT – K200_SEPI_V0

[image: image1.jpg]